ТОМФЛОН МЗ 50:  (от -50°C до +120°C): Полусинтетическая морозостойкая PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ЦИАТИМ-203 в зимних условиях, когда ЦИАТИМ-203 не отвечает требованиям потребителя. Смазка Томфлон МЗ 50 значительно превосходит все смазки данного класса по противозадирным и противоизносным характеристикам, химической и механической стабильности. Смазка предназначена для работы в зубчатых и червячных передачах редукторов, опорах скольжения и подшипниках качения; различных силовых приводах, винтовых парах, механизмах, эксплуатируемых на открытых площадках, узлах трения автомобилей.  

Сравнительные характеристики смазок ЦИАТИМ-203 и ТОМФЛОН МЗ 50.  
	 
	Тип смазки
	Вязкость, Пахс, При минус 50°C
	Критическая нагрузка (Рк), Н
	Нагрузка сваривания (Рс), Н
	Пенетрация при 25°C
	Температура каплепадения, °C
	Температурный интервал применения, °C

	1
	Томфлон МЗ 50
	1500 - 3500
	600 - 1000
	2200 - 3100
	250 - 300
	185-200
	От - 50 до +110°C

	2
	ЦИАТИМ-203
	1500 - 4000
	360 - 400
	1580 - 2000
	250 - 300
	165-195
	От - 50 до +90°C


ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН МЗ 50
(ТУ 0254-018-12435252-04)
	№ пп
	Показатели качества
	Норма
	Фактические данные

	1.
	Внешний вид и цвет
	Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета
	Соответствует

	2.
	Температура каплепадения, °C, не менее
	185
	195

	3.
	Коллоидная стабильность, %, не более
	10
	8

	4.
	Вязкость, Па*с (П)
	 
	 

	4.1
	при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	1500 – 3500
	2100

	4.2
	при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	200 – 700
	670

	4.3
	при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	100 – 300
	240

	4.4
	при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1,
	70 – 150
	120

	5.
	Предел прочности
	 
	 

	5.1
	при 20°C, Па (в пределах)
	500 - 1000
	760

	5.2
	при 50°C, Па (в пределах)
	350 – 450
	390

	5.3
	при 80°C, Па (не менее)
	150 - 300
	245

	6.
	Пенетрация при 25°C
	250 - 300
	270

	7.
	Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C:
	 
	 

	7.1
	Критическая нагрузка (Н)
	600 - 1000
	810

	7.2
	Нагрузка сваривания (Н)
	2200 - 3100
	2650

	7.3
	Индекс задира (Из)
	30 - 40
	38

	8.
	Массовая доля содержания механических примесей %
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	9.
	Массовая доля воды, %
	Отсутствует
	Отсутствует

	10.
	Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45)
	Выдерживает
	Выдерживает

	11.
	Испаряемость при 100°C за 1 ч, %, не более
	2 - 5
	3

	12.
	[bookmark: _GoBack]Механическая стабильность:
	 
	 

	12.1
	- исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па
	700 – 1200
	950

	12.2
	- индекс разрушения, %
	30 – 50
	41

	12.3
	- индекс восстановления, %
	25 - 45
	36


 


