ПФМС-4с (от -30°C до +300°C): Высокотемпературная смазка ПФМС-4с представляет собой полиметилфенилсилоксановую жидкость, загущенную коллоидным графитом. По реологическим свойствам занимает промежуточное положение между смазками и пастами. Обладает повышенными противозадирными свойствами, высокой термической стабильностью и низкой испаряемостью. Область применения смазки: авиационные узлы трения, тихоходные подшипники качения, винтовые шариковые передачи, резьбы.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ПФМС-4с
(ТУ 0254-069-76643964-07)

| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид и цвет | Чёрная паста | соответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 250 | Не определяется |
| 3. | Коллоидная стабильность, не более % | 1,6 - 5 | 4 |
| 4. | Вязкость, Па*с (П) при – 15°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, | 1000 - 1500 200 - 250 100 - 200 | 1380 240 140 |
| 5. | Предел прочности при 20°C, Па (в пределах) при 50°C, Па (в пределах) при 80°C, Па (не менее) | 100 - 200 100 - 150 80 - 150 | 190 130 110 |
| 6. | Пенетрация при 25°C | 175 - 210 | 205 |
| 7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: Критическая нагрузка (Н) Нагрузка сваривания (Н) | отсутствует отсутствует | отсутствует отсутствует |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | отсутствуют | отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | отсутствует | отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | выдерживает | выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 300°C за 1 ч., %, | 9 - 11 | 9,3 |
| 12. | Термоупрочнение при 200°C за 1 ч., %, | 300 - 550 | 350 |