ПФМС-4с (от -30°C до +300°C): Высокотемпературная смазка ПФМС-4с представляет собой полиметилфенилсилоксановую жидкость, загущенную коллоидным графитом. По реологическим свойствам занимает промежуточное положение между смазками и пастами. Обладает повышенными противозадирными свойствами, высокой термической стабильностью и низкой испаряемостью. Область применения смазки: авиационные узлы трения, тихоходные подшипники качения, винтовые шариковые передачи, резьбы.     

 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ПФМС-4с
(ТУ 0254-069-76643964-07)

 
	№ 
пп
	Показатели качества
	Норма
	Фактические данные

	1.
	Внешний вид и цвет
	Чёрная паста
	соответствует

	2.
	Температура каплепадения, °C, не менее
	250
	Не определяется

	3.
	Коллоидная стабильность, не более %
	1,6 - 5
	4

	4.
	Вязкость, Па*с (П)
при – 15°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, 
	 
 1000 - 1500
 
200 - 250
 
100 - 200
	 
 1380
 
240
 
140

	5.
	Предел прочности при 20°C, Па (в пределах)
                             при 50°C, Па (в пределах)
                             при 80°C, Па (не менее)
	 100 - 200
100 - 150
80 - 150
	190
130
110

	6.
	Пенетрация при 25°C
	175 - 210
	205

	7.
	Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C:
Критическая нагрузка (Н)
Нагрузка сваривания (Н)            
	 
 
отсутствует
отсутствует
	 
 
отсутствует
отсутствует

	8.
	Массовая доля содержания
механических примесей %
	отсутствуют
	отсутствуют

	9.
	Массовая доля воды, %
	отсутствует
	отсутствует

	10.
	Коррозионное воздействие на металлы
(медь, сталь 45)
	выдерживает
	выдерживает

	11.
	Испаряемость при 300°C за 1 ч., %,
	9 - 11
	9,3

	12.
	Термоупрочнение при 200°C за 1 ч., %,
	300 - 550
	350
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