        ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СЦМ200
(ТУ 0254-012-12435252-04)

ТОМФЛОН СЦМ 200 (от -5°C до +200°C): Специализированная высокотемпературная PTFE смазка, специально разработанная для длительной работы в условиях особо высокой влажности, агрессивной среды и высоких температур. Предназначена для предприятий целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности. Благодаря чрезвычайно высокой устойчивости к вымыванию водой и отличным противозадирным и противоизносным характеристикам ТОМФЛОН СЦМ200 может использоваться в открытых подшипниках качения и скольжения, которые находятся под большой или переменной нагрузкой, шарнирах, редукторах, направляющих, зубчатых передачах, цепях, в резьбовых и других соединениях. Характеризуется отличной липкостью к металлу, высокой температурой каплепадения, низкой испаряемостью, хорошей механической стабильностью и малым изменением предела прочности с повышением температуры. Благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке в несколько раз увеличивается ресурс работы подшипников, значительно снижается шум и вибрация.
	№ пп
	Показатели качества
	Норма
	Фактические данные

	1.
	Внешний вид и цвет
	Однородная мазь от белого до светло коричневого цвета
	соответствует

	2.
	Температура каплепадения, °C, не менее
	250 - 300
	Не определяется

	3.
	Коллоидная стабильность, не более %
	8-12
	10

	4.
	Вязкость, Па*с (П)
	 
	 

	4.1
	при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	150 - 200
	180

	4.2
	при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1,
	70 - 130
	115

	5.
	Предел прочности при 20°C, Па (в пределах)
	400 - 800
	620

	5.1
	при 50°C, Па (в пределах)
	200 – 300
	280

	5.2
	при 80°C, Па (не менее)
	120 - 200
	175

	6.
	Пенетрация
	220 - 250
	240

	7.
	Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C:
	 
	 

	7.1
	Критическая нагрузка (Н)
	900 - 1000
	920

	7.2
	Нагрузка сваривания (Н)
	4500 - 5000
	4630

	7.3
	Индекс задира (Из)
	45 - 55
	52

	8.
	Массовая доля содержания механических примесей %
	отсутствуют
	отсутствуют

	9.
	Массовая доля воды, %
	отсутствует
	отсутствует

	10.
	Коррозионное воздействие на металлы(медь, сталь 45)
	выдерживает
	выдерживает

	11.
	Испаряемость при 200°C за 1 ч. %, не более
	1-3
	1,5

	12.
	Механическая стабильность:
	 
	 

	12.1
	- исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па
	600 – 1000
	690

	12.2
	- индекс разрушения, %
	15 – 35
	21

	12.3
	- индекс восстановления, %
	10 - 30
	13


