ТОМФЛОН СП 130 (от -50°C до +130°C): Синтетическая приборная PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ОКБ-122-7 в условиях, когда штатная смазка не отвечает требованиям потребителя. Замена белого церезина, используемого в качестве загустителя в смазке ОКБ-122-7, позволило поднять температурный режим работы смазки Томфлон СП 130 и исключить эффект термоупрочнения при перегреве. Томфлон СП 130 характеризуется хорошей механической стабильностью и отличными противоизносными свойствами. Смазка предназначена для работы в подшипниках электромашин, мощностью до 20кВт и с частотой вращения до 10000 мин-1 , координатно-расточных станках, прецизионных подшипниках и других точных механизмах. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СП 130
(ТУ 0254-022-12435252-04)
	№ пп
	Показатели качества
	Норма
	Фактические данные

	1.
	Внешний вид и цвет
	Однородная мазь от белого до тёмно-жёлтого цвета
	Соответствует

	2.
	Температура каплепадения, °C, не менее
	220
	230

	3.
	Коллоидная стабильность, %, не более
	10
	9

	4.
	Вязкость, Па*с (П)
	 
	 

	4.1
	при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	2000 - 3500
	2800

	4.2
	при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	600 - 1700
	1200

	4.3
	при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	400 - 600
	570

	4.4
	при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее
	100 - 200
	130

	5.
	Предел прочности на сдвиг
	 
	 

	5.1
	при 20°C, Па (в пределах)
	1000 – 1500
	1240

	5.2
	при 50°C, Па (в пределах)
	300 – 500
	410

	5.3
	при 80°C, Па (не менее)
	100 – 200
	110

	6.
	Пенетрация
	210 – 250
	235

	7.
	Термоупрочнение при 120°C за 1 час, %
	5 – 15
	8

	8.
	Массовая доля содержания механических примесей %
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	9.
	Массовая доля воды, %
	Отсутствует
	Отсутствует

	10.
	Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45)
	Выдерживает
	Выдерживает

	11.
	Испаряемость при 150°C за 1 ч, %, не более
	3-10
	5

	12.
	Механическая стабильность:
	 
	 

	12.1
	- исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па
	1000 – 2000
	1700

	12.2
	- индекс разрушения, %
	26 – 35
	31

	12.3
	- индекс восстановления, %
	34 - 46
	37
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