ТОМФЛОН СП 130 (от -50°C до +130°C): Синтетическая приборная PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ОКБ-122-7 в условиях, когда штатная смазка не отвечает требованиям потребителя. Замена белого церезина, используемого в качестве загустителя в смазке ОКБ-122-7, позволило поднять температурный режим работы смазки Томфлон СП 130 и исключить эффект термоупрочнения при перегреве. Томфлон СП 130 характеризуется хорошей механической стабильностью и отличными противоизносными свойствами. Смазка предназначена для работы в подшипниках электромашин, мощностью до 20кВт и с частотой вращения до 10000 мин-1 , координатно-расточных станках, прецизионных подшипниках и других точных механизмах.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СП 130
(ТУ 0254-022-12435252-04)

| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до тёмно-жёлтого цвета | Соответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 220 | 230 |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 10 | 9 |
| 4. | Вязкость, Па*с (П) |  |  |
| 4.1 | при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 2000 - 3500 | 2800 |
| 4.2 | при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 600 - 1700 | 1200 |
| 4.3 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 400 - 600 | 570 |
| 4.4 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 100 - 200 | 130 |
| 5. | Предел прочности на сдвиг |  |  |
| 5.1 | при 20°C, Па (в пределах) | 1000 – 1500 | 1240 |
| 5.2 | при 50°C, Па (в пределах) | 300 – 500 | 410 |
| 5.3 | при 80°C, Па (не менее) | 100 – 200 | 110 |
| 6. | Пенетрация | 210 – 250 | 235 |
| 7. | Термоупрочнение при 120°C за 1 час, % | 5 – 15 | 8 |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 150°C за 1 ч, %, не более | 3-10 | 5 |
| 12. | Механическая стабильность: |  |  |
| 12.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 1000 – 2000 | 1700 |
| 12.2 | - индекс разрушения, % | 26 – 35 | 31 |
| 12.3 | - индекс восстановления, % | 34 - 46 | 37 |