ТОМФЛОН МЗ 50:  (от -50°C до +120°C): Полусинтетическая морозостойкая PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ЦИАТИМ-203 в зимних условиях, когда ЦИАТИМ-203 не отвечает требованиям потребителя. Смазка Томфлон МЗ 50 значительно превосходит все смазки данного класса по противозадирным и противоизносным характеристикам, химической и механической стабильности. Смазка предназначена для работы в зубчатых и червячных передачах редукторов, опорах скольжения и подшипниках качения; различных силовых приводах, винтовых парах, механизмах, эксплуатируемых на открытых площадках, узлах трения автомобилей.

Сравнительные характеристики смазок ЦИАТИМ-203 и ТОМФЛОН МЗ 50.

|  | Тип смазки | Вязкость, Пахс, При минус 50°C | Критическая нагрузка (Рк), Н | Нагрузка сваривания (Рс), Н | Пенетрация при 25°C | Температура каплепадения, °C | Температурный интервал применения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Томфлон МЗ 50 | 1500 - 3500 | 600 - 1000 | 2200 - 3100 | 250 - 300 | 185-200 | От - 50 до +110°C |
| 2 | ЦИАТИМ-203 | 1500 - 4000 | 360 - 400 | 1580 - 2000 | 250 - 300 | 165-195 | От - 50 до +90°C |

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН МЗ 50
(ТУ 0254-018-12435252-04)

| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 185 | 195 |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 10 | 8 |
| 4. | Вязкость, Па*с (П) |  |  |
| 4.1 | при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 1500 – 3500 | 2100 |
| 4.2 | при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 – 700 | 670 |
| 4.3 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 100 – 300 | 240 |
| 4.4 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, | 70 – 150 | 120 |
| 5. | Предел прочности |  |  |
| 5.1 | при 20°C, Па (в пределах) | 500 - 1000 | 760 |
| 5.2 | при 50°C, Па (в пределах) | 350 – 450 | 390 |
| 5.3 | при 80°C, Па (не менее) | 150 - 300 | 245 |
| 6. | Пенетрация при 25°C | 250 - 300 | 270 |
| 7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: |  |  |
| 7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 600 - 1000 | 810 |
| 7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 2200 - 3100 | 2650 |
| 7.3 | Индекс задира (Из) | 30 - 40 | 38 |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 100°C за 1 ч, %, не более | 2 - 5 | 3 |
| 12. | Механическая стабильность: |  |  |
| 12.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 700 – 1200 | 950 |
| 12.2 | - индекс разрушения, % | 30 – 50 | 41 |
| 12.3 | - индекс восстановления, % | 25 - 45 | 36 |