ТОМФЛОН МЗ 60:

(от -60°C до +110°C): Полусинтетическая морозостойкая PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ЦИАТИМ-201 в зимних условиях, когда ЦИАТИМ-201 не отвечает требованиям потребителя. Обладая равной морозостойкостью, Томфлон МЗ 60 значительно превосходит по противозадирным и противоизносным свойствам все смазки данного класса. Кроме того, формирующаяся на поверхности пар трения микронная PTFE плёнка значительно уменьшает усилие сдвига и облегчает пусковой момент в начале работы.

Сравнительные характеристики смазок ЦИАТИМ–201 и ТОМФЛОН МЗ 60.

|  | Тип смазки | Вязкость, Па х с,При минус 50 °C | Критическая нагрузка (Рк), Н | Нагрузка сваривания (Рс), Н | Пенетрация при 25 °C | Температура каплепадения, °C | Температурный интервал применения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Томфлон МЗ 60 | < 1100 | 500-1000 | 1900-2700 | 265-310 | 185-200 | От -60 до +110°C |
| 2 | ЦИАТИМ-201 | < 1100 | 280-500 | 1000-1580 | 265-310 | 175-190 | От -60 до +90°C |

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН МЗ 60
 (ТУ 0254-017-12435252-04, изм. 1)

| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Cоответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 185 | 195 |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 22 | 17 |
| 4. | Вязкость эффективная, Па*с (П) |  |  |
| 4.1 | при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 600 – 1100 | 880 |
| 4.2 | при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 – 350 | 290 |
| 4.3 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 80 – 170 | 130 |
| 4.4 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, | 45 – 120 | 95 |
| 5. | Предел прочности |  |  |
| 5.1 | при 20°C, Па (в пределах) | 350 - 700 | 580 |
| 5.2 | при 50°C, Па (в пределах) | 250 – 550 | 390 |
| 5.3 | при 80°C, Па (не менее) | 130 - 250 | 195 |
| 6. | Пенетрация при 25°C | 265 - 310 | 290 |
| 7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: |  |  |
| 7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 500-1000 | 760 |
| 7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 1900-2700 | 2340 |
| 7.3 | Индекс задира (Из) | 30 - 40 | 36 |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 100°C за 1 ч, %, не более | 3 - 6 | 4 |
| 12. | Механическая стабильность: |  |  |
| 12.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 700 – 1200 | 1030 |
| 12.2 | - индекс разрушения, % | 30 – 50 | 39 |
| 12.3 | - индекс восстановления, % | 25 - 45 | 31 |