ТОМФЛОН МЗ 60: 
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[bookmark: _GoBack]  (от -60°C до +110°C): Полусинтетическая морозостойкая PTFE смазка. Целесообразно применять вместо смазки ЦИАТИМ-201 в зимних условиях, когда ЦИАТИМ-201 не отвечает требованиям потребителя. Обладая равной морозостойкостью, Томфлон МЗ 60 значительно превосходит по противозадирным и противоизносным свойствам все смазки данного класса. Кроме того, формирующаяся на поверхности пар трения микронная PTFE плёнка значительно уменьшает усилие сдвига и облегчает пусковой момент в начале работы.  

Сравнительные характеристики смазок ЦИАТИМ–201 и ТОМФЛОН МЗ 60.

 
	 
	Тип смазки
	Вязкость, Па х с,При минус 50 °C
	Критическая нагрузка (Рк), Н
	Нагрузка сваривания (Рс), Н
	Пенетрация при 25 °C
	Температура каплепадения,  °C
	Температурный интервал применения, °C

	1
	Томфлон МЗ 60
	< 1100
	500-1000
	1900-2700
	265-310
	185-200
	От -60 до +110°C

	2
	ЦИАТИМ-201
	< 1100
	280-500
	1000-1580
	265-310
	175-190
	От -60 до +90°C


 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН МЗ 60
 (ТУ 0254-017-12435252-04, изм. 1) 
	№ пп
	Показатели качества
	Норма
	Фактические данные

	1.
	Внешний вид и цвет
	Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета
	Cоответствует

	2.
	Температура каплепадения, °C, не менее
	185
	195

	3.
	Коллоидная стабильность, %, не более
	22
	17

	4.
	Вязкость эффективная, Па*с (П)
	 
	 

	4.1
	при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	600 – 1100
	880

	4.2
	при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	200 – 350
	290

	4.3
	при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	80 – 170
	130

	4.4
	при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1,
	45 – 120
	95

	5.
	Предел прочности
	 
	 

	5.1
	при 20°C, Па (в пределах)
	350 - 700
	580

	5.2
	при 50°C, Па (в пределах)
	250 – 550
	390

	5.3
	при 80°C, Па (не менее)
	130 - 250
	195

	6.
	Пенетрация при 25°C
	265 - 310
	290

	7.
	Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C:
	 
	 

	7.1
	Критическая нагрузка (Н)
	500-1000
	760

	7.2
	Нагрузка сваривания (Н)
	1900-2700
	2340

	7.3
	Индекс задира (Из)
	30 - 40
	36

	8.
	Массовая доля содержания механических примесей %
	Отсутствуют
	Отсутствуют

	9.
	Массовая доля воды, %
	Отсутствует
	Отсутствует

	10.
	Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45)
	Выдерживает
	Выдерживает

	11.
	Испаряемость при 100°C за 1 ч, %, не более
	3 - 6
	4

	12.
	Механическая стабильность:
	 
	 

	12.1
	- исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па
	700 – 1200
	1030

	12.2
	- индекс разрушения, %
	30 – 50
	39

	12.3
	- индекс восстановления, %
	25 - 45
	31
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