|  | ООО «АВИКС ГРУПП» 399059, РОССИЯ, Липецкая область, г.Грязи, ул.Гагарина, д.1 А +7 906 686 04 32 + 7 903 032 3272 www.aviksgroup.ru |
| --- | --- |

Эмульсол «АВИКС БИОМ»     ТУ У 20.5-37381321-003:2014

Водорастворимая СОЖ для механической обработки металлов.

| ОПИСАНИЕ____________________________________ ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» представляет собой сбалансированную композицию алкиламинов и эфиров высших жирных кислот, вспомогательных веществ и минерального масла. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ______________________ ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» используется при лезвийной обработке (точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание), абразивной обработке (шлифование) черных (конструкционна, углеродистая, лигированная стали) и цветных металлов (медь, бронза латунь), а также при холодной прокатке конструкционных сталей. Применяется как на обычных станках так и на станках с ЧПУ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ___________ ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» используется в виде 3-5% водной эмульсии на воде жесткостью до 4,6 мг-экв/дм3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ; НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. Внешний вид; Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета. Запах; Специфический не раздражающий. Вязкость при 50 0С, мм2/с, не более; 25,0. Кислотное число, мг КОН/г, не менее; 18,0. Число омыления, мг КОН/г, не менее; 80,0. Массовая доля воды, %, не более; 3,0. Стабильность при хранении; Выдерживает. 5% эмульсия на воде жесткостью до 4,6 мг-экв/дм3. Коррозионная стойкость на чугун марки СЧ18, или СЧ20, или СЧ21 по ГОСТ 1412; Выдерживает. Стабильность: суммарный объем масла и сливок, выделившихся на поверхности эмульсии, см3, не более; 1,0. | ПРЕИМУЩЕСТВА______________________________ - Стабильная эмульсия. - Хорошая защита от коррозии и защита от преждевременного износа оборудования. - Низкий уровень пенообразования. - Не содержит хлора, фенола и вторичных аминов. - Не токсичен, что создает оптимальные условия работы ХРАНЕНИЕ____________________________________ ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» хранится в герметично закрытой таре в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 20 0С до плюс 40 0С. Гарантийный срок хранения эмульсола 6 месяцев со дня изготовления. АНАЛОГИ_______________________________ - «Универсал-1ТС» - «АКВАНОЛ» - Henkel Bonderite R-LO 6528 - Волгол 330, Волгол 355 - Gerolub 701 - Rosneft Emultec 2080 |
| --- | --- |