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Эмульсол «АВИКС БИОМ»     ТУ У 20.5-37381321-003:2014

Водорастворимая СОЖ для механической обработки металлов.

	ОПИСАНИЕ____________________________________

ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» представляет собой сбалансированную композицию алкиламинов и эфиров высших жирных кислот, вспомогательных веществ и минерального масла.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ______________________

ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ»  используется при лезвийной обработке (точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание), абразивной обработке (шлифование) черных (конструкционна, углеродистая, лигированная стали) и цветных металлов (медь, бронза латунь), а также при холодной прокатке конструкционных сталей. Применяется как на обычных станках так и на станках с ЧПУ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ___________

ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» используется в виде 3-5% водной эмульсии на воде жесткостью до 4,6 мг-экв/дм3.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	НОРМАТИВНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

	Внешний вид
	Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета

	Запах
	Специфический не раздражающий

	Вязкость при 50 0С, мм2/с, не более
	25,0

	Кислотное число, мг КОН/г, не менее
	18,0

	Число омыления, мг КОН/г, не менее
	80,0

	Массовая доля воды, %, не более
	3,0

	Стабильность при хранении
	Выдерживает

	5% эмульсия на воде жесткостью до 4,6 мг-экв/дм3

	Коррозионная стойкость на чугун марки СЧ18, или СЧ20, или СЧ21 по ГОСТ 1412
	Выдерживает

	Стабильность: суммарный объем масла и сливок, выделившихся на поверхности эмульсии, см3, не более
	1,0



	ПРЕИМУЩЕСТВА______________________________

· Стабильная эмульсия.
· Хорошая защита от коррозии и защита от преждевременного износа оборудования.
· Низкий уровень пенообразования.
· Не содержит хлора, фенола и вторичных аминов.
· Не токсичен, что создает оптимальные условия работы

ХРАНЕНИЕ____________________________________

ЭМУЛЬСОЛ «АВИКС БИОМ» хранится в герметично закрытой таре в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 20 0С до плюс 40 0С.
Гарантийный срок хранения эмульсола 6 месяцев со дня изготовления.

АНАЛОГИ_______________________________

· «Универсал-1ТС»
· «АКВАНОЛ»
· Henkel Bonderite R-LO 6528
· Волгол 330, Волгол 355
· Gerolub 701
· Rosneft Emultec 2080
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